**Тест**

**Раздел «Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах»**

**Вариант №1**

**Уровень усвоения: 2**

**Инструкция: из предложенных вариантов выберите один правильный и запишите его букву.**

**Задание№1**  
**Источники питания дуги можно использовать для механизированной сварки в углекислом газе:**

**Варианты ответа: а) c падающей вольтамперной характеристикой дуги;**   
 б) c возрастающей вольтамперной характеристикой дуги**;**   
 в) c жесткой или пологопадающей вольт- амперной характеристикой дуги  
**Задание№2**  
**Сварка в углекислом газе производится на:**   
**Варианты ответа: а) постоянном токе прямой полярности;**  
 б) постоянном токе обратной полярности**;**   
 в) переменном токе  
**Задание№3**  
**В состав поста для сварки в углекислом газе входит:**   
**Варианты ответа: а)** подающий механизм, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока и редуктор**;**   
 б) подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока и редуктор, подогреватель газа и осушитель**;**  
 в)  **подающий механизм, шкаф управления, держатель со шлангом, баллон с газом, источник тока, катушка для электродной проволоки, редуктор, подогреватель газа и осушитель**

**Задание№4**  
**Режим подогрева при сварке стыков труб из разнородных сталей перлитного класса устанавливается:**   
**Варианты ответа: а) более легированной из свариваемых сталей;**   
 б) менее легированной из свариваемых сталей**;**   
 в) усредненный режим подогрева

**Задание№5**  
**Газ, который смешивают с углекислым газом при механизированной сварке плавящимся электродом, для углеродистых и низколегированных сталей:**   
**Варианты ответа: а)** кислород до 5%**;**  
 б) гелий до 60%; азот до 75%**;**  
 в) **кислород до 40%;**

**Задание№6**  
**Для механизированной сварки в углекислом газе применяют источники питания:**   
**Варианты ответа: а)**  любые источники питания для переменного тока**;**   
 б) многопостовые источники питания с прямой полярностью постоянного тока**;**  
 в) **однопостовые сварочные преобразователи и выпрямители постоянного тока**

**Задание№7**  
**Вольт-амперная характеристика дуги имеет источник тока для механизированной сварки в углекислом газе:**   
**Варианты ответа: а) жесткую или пологопадующую;**   
 б) крутопадающую**;**   
 в) возрастающая**;**

**Задание№8**  
**В сварочную проволоку для сварки в углекислом газе вводят кремний и марганец:**   
**Варианты ответа: а)** для легирования металла шва и повышения прочностных свойств**;**  
 б) **для раскисления металла и устранения вредного влияния кислорода в результате диссоциации углекислого газа;**   
 в) для связывания вредных примесей и улучшения пластичности металла шва

**Задание№9**  
**Особенность сварки в углекислом газе:**

**Варианты ответа: а) применения сварочных проволок с повышенным содержанием элементов раскислителей кремния и марганца;**   
 б) большой расход углекислого газа для защиты сварочной ванны от воздуха**;**   
 в) применение смесей углекислого газа с кислородом для предотвращения образования пор при сварки

**Задание№10**  
 **При сварке в углекислом газе ограничивают напряжение дуги:**  
**Варианты ответа: а)** напряжение дуги возрастает вероятность прожога металла**;**   
 б) **напряжение дуги увеличивается, окисляется и разбрызгивается металл;**   
 в) с целью удобства манипулирования сварочной дугой**;**

**Задание№11**  
**В какой цвет окрашивают баллоны с двуокисью углерода и с окраской баллонов с какими газами это совпадает?**   
**Варианты ответа: а)** серый, с аргоном и гелием**;**   
 б) коричневый с гелием**;**   
 в) **черный, с азотом и сжатым воздухом**

**Задание№12**  
**Углекислый газ в баллоне содержится в:**  
**Варианты ответа: а) жидком;**   
 б) газообразном**;**  
 в) зависит от типа применяемого растворителя**;**

**Задание№13**  
**Рабочее давление углекислого газа находящегося в баллоне при нормальной температуре:**   
**Варианты ответа: а)** 15 Мпа**;**

б) **75 Мпа;**

в) 40 Мпа

**Задание№14**  
**Плотность углекислого газа по сравнению воздухом:**

**Варианты ответа: а) больше;**   
 б) меньше**;**   
 в) плотности близки

**Задание№15**  
**Оборудование постов для сварки в углекислом газе по сравнению с другими способами сварки в защитных газах имеет особенность присутствие:**

**Варианты ответа: а)**  редукционного вентиля и смесителя**;**   
 б) **подогревателя для осушителя газа;**   
 в) электромагнитного клапана включения и выключения газа

**Задание№16**  
 **На участке дуги наиболее стабильно поддерживается напряжение в районе:**  
**Варианты ответа: а)** катодной зоны дуги**;**   
 б) анодной зоны дуги**;**   
 в) **столба дуги**

**Задание№17**

С**варочные установки для ручной дуговой сварки или наплавки покрытыми электродами:**  
**Варианты ответа: а)** переменного тока (исключая электроды с рутиловым покрытием) **;**  
 б) переменного тока повышенной частоты**;**   
 в) **постоянного тока или переменного тока для электродов с рутиловым покрытием**

**Задание №18**

**Требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при сварке в среде защитных газов перед гашением дуги путем:**

**Варианты ответа: а) постепенного отвода электродной проволоки и вывода дуги на 15..20мм назад на только что выполненный слой шва;**

б) быстрого отвода электродной проволоки на кромки свариваемого соединения**;**

в) допускается оставлять незаваренным кратер, который при возобновлении сварки переваривается

**Задание№19**  
**Сварочное оборудование для автоматической дуговой сварки(наплавки) должно быть оснащено:  
Варианты ответа: а)** амперметром и устройством, обеспечивающим контроль заданной скорости сварки**;**  
 б) **амперметром, вольтметром и устройством, обеспечивающим контроль заданной скорости сварки;**   
 в) амперметром

**Задание№20**

**Собранные под сварку детали закрепляются при помощи:**

**Варианты ответа:** а) струбцин, скоб и др. приспособлений**;**

б) прихваток**;**

**в) струбцин, скоб и др. приспособлений, а также при помощи прихваток**

**Задание№21**  
**Параметры режима ручной дуговой сварки покрытыми электродами могут быть заданы в следующих пределах:**  
**Варианты ответа: а)** сила тока 200-400 А. напряжение холостого ходе 20-608, скорость сварки 4 мм/сек**;**  
 б) **сила тока 70-180 А;**   
 в) сила тока 70-180 А. напряжение холостого хода 10-20 В, скорость сварки 4 мм/сек

**Задание №22**

**Автоматическая сварка неплавящимся электродом сводится к:**

**Варианты ответа:** а) перемещению сварочной горелки сварщиком**;**

б) сварки на полуавтомате**;**

в) **перемещению сварочной горелки или изделия по заданной траектории с заданной скоростью**

**Задание№23  
Назвать защитные газы применяемые при сварке вольфрамовыми электродами:  
Варианты ответа: а) в инертных газах;**   
 б) в углекислом газе**;**  
 в) смесях углекислого газа с инертными газами   
**Задание №24**

**Вылет конца электрода из сопла не должен превышать:**

**Варианты ответа: а) 3-5мм;**

б)2-6мм**;**

в)1,5-3мм

**Задание№25**  
**Неплавящиеся электроды разрешается применять для аргонодуговой сварки соединений трубопроводов и оборудования из:**  
**Варианты ответа: а)**  чистого вольфрам**;**.   
 **б) лантанированного и иттированного вольфрама;** в) тарированного вольфрама**;**

**Задание№26**  
Требования предъявляемые к качеству защитного газа при аргонодуговой сварки неплавящимся электродом**:**  
**Варианты ответа: а)** газообразный и жидкий аргон высшего и первого сортов по ГОСТ 10157**;**  
 б) **аргон первого и второго сортов по ГОСТ 10157;**  
 в) аргон любых сортов по ГОСТ 10157**;**

**Задание№27**  
**Перед началом аргонодуговой сварки стыков труб продувать аргоном газовые коммуникаций и горелки:**  
**Варианты ответа: а)** не следует**;**  
 б) по усмотрению сварщика**;**   
 в) **следует продувать аргоном газоподводящие шланги и горелку;**

**Задание№28**  
**Место возбуждения и гашения дуги при аргонодуговой сварке:**  
**Варианты ответа: а)**  на поверхности изделия**;**   
 б)  **в разделке кромок или на ранее выполненном шее;**   
 в) на стальной, медной или графитовой пластине

**Задание№29**  
**Проволоки обеспечивающие более гарантированную равнопрочность основного и наплавленного металла при сварке труб из стали 20:**  
**Варианты ответа: а) Св-О8Г2С, Св-О8МХ;**  
 б) Св-О8, Св-08А**;**   
 в) Св-О8ХМФА

**Задание№30**  
**Газы, смешивающие с аргоном при механизированной сварке плавящимся электродом соединений деталей из сталей перлитного класса:**  
**Варианты ответа: а) двуокись углерода до 25%; кислород до 6%;**  
 б) гелий до 50%; двуокись углерода до 75%**;**  
 в) двуокись углерода до 50%: кислород до 20%.

**Ключ к тесту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **а** | **а** | **в** | **а** | **в** | **в** | **а** | **б** | **а** | **б** |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **в** | **а** | **б** | **а** | **б** | **в** | **в** | **б** | **б** | **в** |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **б** | **в** | **а** | **а** | **б** | **б** | **в** | **б** | **а** | **а** |

**Тест**

**Раздел «Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах»**

**Вариант №2**

**Уровень усвоения: 2**

**Инструкция: из предложенных вариантов выберите один правильный и запишите его букву.**

**Задание№1  
Факторы учитывающие при выборе сварочной проволоки сплошного сечения для аргонодуговой сварки:**  
**Варианты ответа: а)** тип соединения (зазор, притупление, угол скоса кромок) **;**  
 б) положение сварки**;**   
 в) **марку свариваемой стали, разделку кромок (зазор, притупление, угол скоса), толщину металла**

**Задание№2**  
**Требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения:  
Варианты ответа**: а)разрешается применять в состоянии поставки**;**  
 б) **поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла, смазки и грязи;** в) поверхность проволоки должна быть очищена от смазки

**Задание №3**

**Место стыкового соединения, где устанавливаются выводные планки:**

**Варианты ответа:** а)только в конце шва**;**

б)только в начале шва**;**

**в)в начале и в конце шва**

**Задание №4**

**Требования предъявляемые к форме выводных планок**

**Варианты ответа:** а)кромки планок должны иметь разделку**;**

**б)разделки кромок на планках не выполняется;**

в) кромки планок должны иметь ту же разделку, как и свариваемые детали

**Задание №5**

**Допускается ли выполнение сварных швов в вертикальном и потолочном положении при сварке грузоподъемных машин:**

**Варианты ответа:** а)не допускается**;**

б)допускается**;**

**в)допускается при сварке крупногабаритных конструкций**

**Задание №6**

**Способ проведения зачистки свариваемых кромок и околошовной зоны перед сваркой:**

**Варианты ответа: а)любым, обеспечивающим требуемое качество;**

б)только механическим инструментом**;**

в)только механическими щетками**;**

**Задание №7**

**Назвать способы устраняющие зазоры, превышающие допустимые:**

**Варианты ответа:** а)поджатием деталей при сборке**;**

б)заменой деталей**;**

**в) поджатием деталей при сборке, заменой деталей**

**Задание №8**

**Укажите температуру подогрева сварных стыковых соединений толщиной более 16мм. при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов Цельсия:**

**Варианты ответа: а)200-250 градусов Цельсия;**

б)100 -200градусов Цельсия**;**

в) 100-150градусов Цельсия

**Задание №9**

**Укажите порядок наложения сварных швов (основного и подварочного) при сварке металла толщиной свыше 36мм:**

**Варианты ответа: а) завариваются 4-5 слоев основного шва, изделие кантуется и накладывается подварочный шов, затем выполняется основной шов до конца;**

б) заваривается основной шов полностью, затем после кантовки подварочный**;**

в)заваривается подварочный шов, после кантовки- основной

**Задание №10**

**Метод сварки объемных конструкций толщиной более 20мм:**

**Варианты ответа:** а)каскадом или горкой**;**

б)двусторонней сваркой секциями**;**

в) **двусторонней сваркой секциями, каскадом или горкой**

**Задание №11**

**Укажите допустимую глубину подрезов основного металла в сварном шве при толщине стенки от 4 до 10мм:**

**Варианты ответа: а) не более 0,5мм;**

б) не более 1,0мм**;**

в) не более 1,5 мм

**Задание №12**

**Где разрешается зажигать дугу при выполнении сварочных работ:**

**Варианты ответа:** а) **в границах шва;**

б) в любом месте**;**

в)на основном металле

**Задание №13**

**Разрешается ли выводить кратер на металл:**

**Варианты ответа: а) не разрешается;**

б) разрешается**;**

в) не регламируется

**Задание №14**

**Режимы просушки и прокалки сварочных электродов и флюсов перед выдачей их для сварки:**

**Варианты ответа:** а) указываются в сертификатах**;**

**б) устанавливаются по паспортам на электроды и флюсы;**  в) устанавливаются по указанию руководителя сварочных работ

**Задание №15**

**Возможные исправления дефектов сварного шва сваркой в стальных конструкций:**

**Варианты ответа: а) не более двух раз;**

б) не более одного раза**;**

в) до полного исправления, сколько угодно раз

**Задание № 16**

**Укажите требования к очистке от ржавчины, грязи, масла, влаги, и др. кромок прилегающих к ним зон металла перед сборкой:**

**Варианты ответа:** а) **очистка на ширину не менее 20мм с каждой стороны;**

б) очистка на ширину не менее 10мм с каждой стороны**;** в) очистка на ширину не менее 50мм с каждой стороны.

**Задание №17**

**Диаметр проволоки выбирается в зависимости:**

**Варианты ответа:** а) полярности тока**;**

**б) от толщины деталей и особенностей конструкций;**

в) от рода тока (переменный, постоянный)

**Задание№18**  
**Для автоматической аргонодуговой сварки (наплавки) применяют:**  
**Варианты ответа: а)**  самостоятельный источник питания сварочным током**;**   
 б) **многопостовые источники питания сварочным током;**   
 в) многопостовые источники питания сварочным током с фазированной частотой

**Задание №19**

**Требования к сечению прихваток для стыковых швов:**

**Варианты ответа:** а) до половины сечения шва, но не более 3мм по ширине и высоте**;**

б) до половины сечения шва, но не более 10мм по ширине и высоте

**в) до половины сечения шва, но не более 10мм по ширине и 3мм по высоте**

**Задание №20**

**Оптимальная совокупность параметров делает процесс стабильным:**

**Варианты ответа: а) установленным параметрам режима сварки, при зажигании дуги, в период окончания сварки;**

б) установленным параметрам режима сварки**;**

в) при зажигании дуги, в период окончания сварки.

**Задание №21**

**Шов при сварке неплавящимся электродом образуется за счет**

**Варианты ответа:** а) присадочного материала**;**

**б) оплавления кромок;**

в)газа

**Задание№22**  
**Параметры режима автоматической сварки под флюсом могут быть заданы в следующих пределах:**   
**Варианты ответа: а) сила тока 400-600 А, напряжение не дуге 28-408, скорость сварки - 5-20 мм/сек;**  
 б) сила тока 100-200 А, напряжение на дуге 60-80 В, скорость сварки - 5-80 мм/сек**;**

в) сила тока 800-1000 А, напряжение на дуге 28-40 В, скорость сварки - 100-200 м/сек

**Задание №23**

**Для сварки неплавящимся электродом используют сварочный**

**Варианты ответа:** а)ВДГУ1000**;**

б)ТДМ317**;**

в) **трактор АДСВ-2**

**Задание№24**  
**Защитный газ, применяемый при сварке неплавящимся электродом:**  
**Варианты ответа: а)** углекислый газ**;**  
 б) **аргон;**   
 в) азот

**Задание №25**

**Достоинством осциллятора является:**

**Варианты ответа:** а)низкая эффективность бесконтактного зажигания дуги**;**

б) **высокая эффективность бесконтактного зажигания дуги;**

в)нет достоинств

**Задание №26**

**К недостаткам осциллятора относится:**

**Варианты ответа:** а) нет недостатков**;**

б)дуга часто гаснет**;**

в) **высокий уровень радиопомех**

**Задание №27**

**Полуавтоматы могут различаться по способу:**

**Варианты ответа:** а)охлаждения горелки**;**

б) по конструктивным особенностям**;**

в) **охлаждения горелки, регулировкой скорости подачи проволоки и методикой ее подачи и по конструктивным особенностям**

**Задание №28**

**Подающее устройство сварочной проволоки может быть:**

**Варианты ответа:** а) **толкающего, тянущего и универсального типа;**

б) универсального типа**;**

в) тянущего типа

**Задание №29**

**В комплект установки входят:**

**Варианты ответа:** а) трансформатор, осушитель газа, газовый баллон**;**

б) **выпрямитель, подающее устройство, газовый клапан;**


в)балластный реостат, подающее устройство, газовый клапан.

**Задание №30**

**Поставьте соответствие**

**Обозначение горелки в среде защитных газов:**

**а) Механизм подачи проволоки**

** б) Газовое сопло**

**в) Корпус горелки**

**г) Сварочная проволока**

**д) Токоподводящий мундштук**

**е) 9 Сварочная ванна**

**ж) Атмосфера защитного газа**

**з) Рукоять горелки**

**к) Сварочная дуга**

**Варианты ответа:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **а** | **б** | **в** | **г** | **д** | **е** | **ж** | **з** | **к** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ключ к тесту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **а** | **б** | **в** | **г** | **д** | **е** | **ж** | **з** | **к** |
| **6** | **2** | **4** | **1** | **3** | **9** | **7** | **5** | **8** |

**Ключ к тесту.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **в** | **б** | **в** | **б** | **в** | **а** | **в** | **а** | **а** | **в** |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **а** | **а** | **а** | **б** | **а** | **а** | **б** | **б** | **в** | **а** |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **а** | **а** | **в** | **б** | **б** | **в** | **в** | **а** | **б** |  |